| 产品质量证明书 |
| --- |
| 供方名称：宝鸡市鹰翔钛业有限公司 产品名称：钛板 |
| 产品牌号 | 规格 | 制造方法 | 状态 | 锭号 | 批号 | 件数(件) | 净重（kg） | 标准编号 |
| Gr1 | 1.0*1000*2000 0.7*1000*2000 | 轧制 | M | YXTY02 | 0731 | 15 60 | 137.5 414 | ASTM B265 |
| 室力性 温学性 | 式样 状态 | 抗拉性 N/mm2 | 屈服性 N/mm2 | 伸长率 % | 探伤报告 |  |  |  |
|  | M | // | // | // | 合格 |  |  |  |
| 其他 | 尺寸偏差 | 表面质量 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 毛重(KG) |  |  |  |
|  | 合格 | 合格 | 合格 | 2070*1070*130 | 603 |  |  |  |
| 化学成分 | 部位 | 主要成分% | 杂质含量% |
|  |  | Ti | AL | O | Fe | C | N | H |
|  |  |  | // | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.005 |
| 备注 | 其余杂质含量：单一元素≤0.1%，总量≤0.4% | 检验专用章 |
|  |  | 日期： 2008年8月16日 |
| 经办人:韩彩虹 审核:刘引祥 |